FICHE TECHNIQUE

| TYPE | 200 LITRES |
| --- | --- |
| REFERENCE | SP200NRENFSL |
| MATIERE | Polyéthylène Basse Densité |
| DEVELOPPEMENT DURABLE | 100% Recyclé / Recyclable |
| COULEUR | Noir |
| DIMENSIONS (+/- 3%) | 950 x 1 200 |
| EPAISSEUR (+/- 7%) | 55 microns |
| DENSITE | 0,92 |
| POIDS DU SAC (+/- 10%) | 110,12 grammes |
| SOUDURE | A plat |
| ORIGINE | France / C.E.E. |
| FERMETURE | Sans lien |
| CARTON DE | 100 sacs - rouleau de 10 sacs |
| PALETTE DE | 5 400 sacs |

Le Ponteix

24190 NEUVIC

Téléphone : 05.53.81.60.14 – Fax : 05.53.81.36.50

plastilac@wanadoo.fr